质子交换膜燃料电池数据集数据说明

一、数据内容描述

1.1 数据概述

质子交换膜燃料电池数据集为催化剂用于质子交换膜燃料电池阴极氧还原催化剂通过燃料电池测试系统对催化剂的电池性能表征产生的数据。这些数据包括了能量转换效率、极化曲线、寿命测试和第三方测试等数据。采集方案从仪器自带软件拟定。

1.2 内容描述

质子交换膜燃料电池数据集中燃料电池测试控制氢气流速0.3 L/min，氧气或空气流速0.4 L/min，湿度控制在100%，测试温度为80 oC，极化曲线测试至0.3 V截止。对于电池稳定性测试，控制放电电流为恒定值，记录放电电压随时间的变化情况。

1.3 目录结构描述

质子交换膜燃料电池数据集文件夹下包括燃料电池能量转换效率、燃料电池极化曲线、氢空燃料电池1000小时寿命测试、第三方测试-燃料电池四个文件夹以及数据说明word文件。其中燃料电池能量转换效率文件夹下有2个csv文件，为燃料电池能量转换效率测试数据；燃料电池极化曲线文件夹下有4个xlsx文件，为催化剂极化曲线测试文件；氢空燃料电池1000小时寿命测试文件夹下有3个xlsx文件，为催化剂寿命测试文件；第三方测试-燃料电池文件夹下有1个xlsx文件，为催化剂第三方测试极化曲线文件。

1.4 文件描述

质子交换膜燃料电池数据集中燃料电池数据G列为电流，H列为电势，N列为电阻。

二、使用说明

2.1 共享说明

本数据集完全共享

2.2使用说明

质子交换膜燃料电池数据集文件夹下PEMFCs数据已用FuelView软件处理完成，且已保存为xlsx文件，为催化剂的PEMFCs极化曲线和稳定性测试曲线，可以用Microsoft Excel软件打开，用Origin软件处理并画图。

三、其他说明

根据实际情况补充。